Zał. nr 1
I   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg powiatowych .

2. Zamówienie  obejmuje: 
1) dostawę piasku w ilości do 1000 Mg wraz z wymieszaniem go z solą drogową (w proporcji 1:3) i mieszanką będącą w dyspozycji Zamawiającego znajdującą się na placu składowym w Grudziądzu, ul. Paderewskiego 233 (ok. 1100Mg)
2) spryzmowanie na składowisku w Grudziądzu pozostałej mieszanki 
Wymagania:
· piasek barwy żółtej o uziarnieniu do 4 mm bez zanieczyszczeń i części gliniastych ze żwirowni – spełniającej PN – B – 11113 ÷ 1996,

· jakość materiału  – uziarnienie w miarę jednolite

· zawartość ziaren drobnych do 0,075 mm powinna stanowić do 3 % całej masy.

· ziarna nie mogą być spłaszczone i muszą mieć kształt regularny.

· materiały uszorstniające powinny być dostarczone w stanie suchym, dopuszczalna wilgotność 5%.
· materiał nie może być zanieczyszczony związkami organicznymi jak. np. trawa, szczątki korzeni, konarów itp. ani zawierać żadnych zanieczyszczeń gliniastych lub ilastych

· piasek w dniu dostawy nie powinien być zbrylony na skutek niskich temperatur. Bryły w piasku będą traktowane jak uziarnienie powyżej 4 mm.

Przed przystąpieniem do dostawy próbkę materiału należy przedstawić Zamawiającemu.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe podczas wykonywania prac związanych z przedmiotem zamówienia.
II. 
WARUNKI  USTALANIA  SKŁADNIKÓW  CENY.

Stawka za przygotowanie mieszanki do likwidacji śliskości zimowej obejmuje:

· cenę zakupu 1 tony piasku wraz z transportem na składowisko zamawiającego
· cenę za wymieszanie dostarczonego piasku z solą drogową oraz mieszanką, która jest w posiadaniu Zamawiającego w proporcjach określonych przez Zamawiającego
· cenę za spryzmowanie pozostałej mieszanki na składowisku PZD w Grudziądzu
III.  SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  

ZAKUP  I  DOSTAWY SOLI DROGOWEJ  I  PIASKU  WRAZ  Z  WYKONANIEM  MIESZANKI  PIASKU  Z  SOLĄ 
1.    Wstęp.

1.1.  Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące dostaw  piasku na składowiska Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu, wykonanie mieszanki piasku z solą wraz z jej spryzmowaniem.
1.2.  Zakres stosowania SST.

        Szczegółowa specyfikacja techniczna /SST/ jest stosowana jako dokument  przetargowy 

        i kontraktowy przy  zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robót objętych SST.

1.3.1.Zakup, dostawa piasku oraz wykonanie mieszanki piasku z solą (sól zapewnia PZD) na składowisku PZD w Grudziądzu wraz z jej spryzmowaniem. 

1.4.  Określenia podstawowe.

        Użyte w niniejszej SST określenia są zgodne  z  obowiązującymi normami i przepisami. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót /usług/.

        Za jakość dostarczonych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z

        wymogami  niniejszej SST odpowiedzialny jest  Wykonawca robót. 

2.    Materiały.

Materiały stosowane do likwidacji gołoledzi i uszorstniania nawierzchni powinny odpowiadać warunkom określonym w następujących normach: 

· piasek - PN-B-11113 ÷ 1996  odmiana IV lub o uziarnieniu  do 4 mm 

- -mieszanina piasku z solą powinna zawierać 25% soli lub inną ilość podaną przez Zamawiającego oraz mieć jednorodną strukturę.

3.    Sprzęt 

       Do przygotowania mieszanek należy używać betoniarki przeciwbieżne i wolnospadowe, 

       suszarki bębnowe, dozatory lub inne urządzenia dające gwarancję jednolitości mieszanki.

Do spryzmowania mieszanki należy używać ładowarki teleskopowej.

4. Transport - dowolne środki transportu.

5. Wykonanie robót.

Zakup i dostawa piasku wraz z wykonaniem mieszanki /sól PZD/ -  będzie polegała na zakupie i dowozie piasku na składowisko PZD w Grudziądzu wraz z wykonaniem jednolitej mieszaniny piasku z solą oraz spryzmowaniem gotowej mieszanki a następnie przetransportowanie części gotowej mieszanki do miejscowości Linowo i Łasin.
6. Kontrola jakości robót.

Kontroli podlega każda partia materiału, o ile pochodzi z przemysłu, lub na początku sezonu, o ile pochodzi z  piaskowni i materiał jest jednorodny. 

7. Obmiar robót

Jednostką  obmiaru jest  1 Mg dostarczonego piasku wraz z wykonaniem mieszanki. 

8. Odbiór robót

       Każda partia dostarczonych  materiałów winna   być potwierdzona  przez  kierownika PZD w Grudziądzu lub osobę przez niego upoważnioną. 

       Podstawą  wystawienia  faktury będzie dokument  potwierdzający dostawę  piasku (np. kwit wagowy, wz) podpisany przez  pracownika PZD odpowiedzialnego za realizację zamówienia. 

       Faktura będzie regulowana w okresie 21 dni od dnia dostarczenia do siedziby PZD w Grudziądzu.

9. Podstawa płatności

9.1  Za dostawę 1 Mg piasku wraz z wykonaniem mieszanki i jej spryzmowaniem cena obejmuje:

· wartość piasku,

· transport na składowiska PZD,

· wykonanie mieszanki piasku z solą (sól dostarczona przez PZD) i mieszanką będącą w posiadaniu Zamawiającego
· spryzmowanie mieszanki na składowiskach.
9.2. Faktura może być wystawiona przez Wykonawcę wyłącznie na podstawie potwierdzonej 

przez Kierownika PZD lub upoważnionego przez niego pracownika dostawy materiałów, faktura  częściowa może zostać wystawiona po dostarczeniu min. 50 % ilości materiału.
PAGE  
2

