Grudziądz, 6.11.2026 r.
Zamawiający:
Powiatowy Zarząd Dróg
86-300 Grudziądz
ul. Paderewskiego 233
(nazwa i adres Zamawiającego) 



ZP. 241.1.27.2026
(nr ref. postępowania)
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: „Przebudowa wiaduktu nad linią PKP w miejscowości Szarnoś w ciągu drogi powiatowej nr 1407C Rywałd – Świecie nad Osą – Lisnowo w km 12+359”
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2026 r. poz. 793; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:
1. Prosimy o potwierdzenie, że do betonów C35/45 i C30/37 należy stosować wyłącznie kruszywo grube łamane z mechanicznego rozdrobnienia skał litych (np. granit, bazalt) kategorii C100/0, a obiekt należy traktować jako obiekt klasy S4.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

2. Dla ustroju nośnego (rama, skrzydła) z betonu C35/45 w klasie ekspozycji XC4+XD3+XF4 projekt techniczny (opis techniczny pkt 7.1 oraz tabele „Dane materiałowe” na rys. PT-03–PT-05) wymaga stopnia mrozoodporności F150, natomiast SST M.13.01.00 pkt 2.2 dla klasy ekspozycji XF4 wymaga stopnia mrozoodporności nie mniejszego niż F200. Prosimy o wskazanie, który stopień mrozoodporności należy przyjąć do wyceny i realizacji.

Odpowiedź: Wymaga się stopnia mrozoodporności betonu min. F150.




/-/ Rafał Zieliński
Kierownik PZD
podpis Kierownika Zamawiającego
