Zał. nr 5

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa na koszt i ryzyko wykonawcy soli drogowej niezbrylającej, kamiennej, kopalnianej, nieodpadowej, luzem dla Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu.

- Planowana ilość soli do zakupu: do 173 ton.

- Miejsce dostawy: Grudziądz, ul. Paderewskiego 233.

- Przeznaczenie soli: mieszanka piasku z solą do zimowego utrzymania dróg.

- Zamówienie podstawowe realizowane  będzie sukcesywnie w czasie  trwania umowy.

- Dostawa będzie  realizowana samochodami samowyładowczymi od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 14:00.

- Wymagania dotyczące składu chemicznego i granulacji:

- zawartość  NaCl -  minimum: 90%

b)	zawartość antyzbrylacza  K4Fe(CN)6 w ilości minimum: 20 mg/kg

c)	zawartość H2O – maksymalnie 3%

d)	zawartość części nierozpuszczalnych w wodzie  – maksymalnie 8%

e)	ziarno powyżej 6 mm – maksymalnie 10%

f)	ziarno poniżej 1 mm– maksymalnie 20%

g)	barwa: biała lub biało – szara

h)	postać: sypka

i)	opakowanie: luzem

- Sól kamienna drogowa powinna spełniać warunki jakościowe normy PN–86/C-84081/02 oraz

- odpowiadać podstawowym warunkom higienicznym - posiadać Atest Higieniczny PZH lub równoważny,

- pozytywną opinię techniczną Instytutu Badawczego Dróg i Mostów lub inny równoważny dokument wystawiony przez podmiot uprawnione, potwierdzający możliwość stosowania soli do zimowego utrzymania nawierzchni,

- powinna posiadać badania składu chemicznego i składu ziarnowego,

- powinna posiadać kartę charakterystyki substancji niebezpiecznych i preparatu niebezpiecznego zgodną z Rozporządzeniem (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej seria L nr 396 z 30 grudnia 2006 roku ze zm.).

- Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty, o których mowa wyżej do pierwszej partii dostarczanego materiału.

- Niedostarczenie świadectwa jakości soli spowoduje nieodebranie materiału. Nieodebrana partia soli podlega zwrotowi staraniem i na koszt wykonawcy jako partia niespełniająca parametrów określonych w SWZ.

- Zamawiający zastrzega, że w przypadkach wątpliwych może zlecić niezależnemu laboratorium badanie dostarczonej partii soli (próbek) w celu potwierdzenia posiadania wymaganych parametrów. W przypadku potwierdzenia niezgodności wyników z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia, Zamawiający nakaże na koszt dostawcy usunąć sól o niewłaściwych parametrach oraz dostarczyć nową zamienną partię soli. Wykonawca odbierze sól na własny koszt w ciągu 3 dni od dnia otrzymania powiadomienia od Zamawiającego o niezgodnej z normą jakości. W przypadku potwierdzenia niewłaściwej jakości soli przez niezależne laboratorium Zamawiający obciąży kosztami przeprowadzonych badań dostawcę poprzez wystawienie noty obciążającej Wykonawcę.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

- Wartość całego przedmiotu zamówienia musi zawierać cenę soli z transportem do miejsca  składowania tj. Grudziądz, ul. Paderewskiego 233.

- Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań  umowy.

20.	Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.

21.	Termin wykonania zamówienia: do dnia 27 października 2023 r.